МИКРОТВЕРДОСТЬ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ, ЛЕГИРОВАННОГО- НЕЙТРОННОЙ ТРАНСМУТАЦИЕЙ

Махкамов Ш.1, Ташметов М.Ю.1, Эрдонов М.Н.1, Саидов Р.П. 1, Исматов Н.Б.1, Тиллаев Т.С.1, Холмедов Х.М.2

1Институт ядерной физики АН РУз, г. Ташкент, Узбекистан, e-mail: makhkamov@inp.uz

2Ташкентский университет информационных технологий имени аль-Хорезми, г. Ташкент, Узбекистан

e-mail: muzaffarerdonov1978@yandex.ru

Известно, что нейтронно-транмутационный кремний является одним из базовым материалом для производства силовых полупроводниковых приборов, где в качестве основного требования выдвигается высокая однородность распределение легированной примеси по всему объему кристалла. Наличие зависимости степени трансмутационного легирования кристалла от времени облучениях при постоянной платности нейтронного потока, позволяет регулировать концентрацию вводимой изотопной примеси Р31 в широких пределах с высокой точностью до ~1% и получить монокристаллический кремний с необходимым электрофизическим параметром. Кремний является одним из важным конструкционным материалом в микроэлектронике и находит широкое применение при изготовление различных гибридных продуктов нано-технологии.

Для таких изделиях кроме электрофизических параметров, предъявляется ряд требований и к физико-механическим свойствам, в том числе микротвердости, которое определяется степенью однородности, состоянием структурных дефектов, типом и содержанием примесей в кристалле.

В настоящей работе представлены результаты исследования влияния содержании примесей фосфора и бора в исходном кремнии на микротвёрдость монокристаллического кремния при дополнительном легирование нейтронной трансмутацией.

Для ядерно-трансмутационного легирования n-Si<P> и p-Si<B> был использован кремний, выращенный методом Чохральского с концентрацией фосфора от 4·1013 до 3,3·1015 см-3 и бора от 1,2·1014 до 2,5·1015 см-3. Нейтронное облучение проводилось при температуре не выше 60 ℃ в канале реактора ВВР-СМ, а измерение микротвердости (Н) цифровым микротвердомером НVC-1000 методом Виккерса на плоскости <111>, при нагрузке на интенторе 50 г. Контроль значение Н исходных (необлученных) и нейтронно легированных (НЛ) образцов осуществлялось после отжига при температуре 800 ℃ в течении 2 часов. Полученные результаты показали, что значения Н при НЛ кремния n и p-типа различаются. В n-Si<P> не зависимо от концентрации фосфора в исходном кремнии с возрастанием концентрации трансмутационного фосфора (Р31) микротвердость образцов для кремния с исходным содержанием фосфора ~ 3,3·1015 см-3.повышается до 18% при облучении нейтронами флюенсом 1,2·1018 см-2. Сопоставление микротвёрдости исходных образцов n-Si с НЛ кремнием при идентичном содержании фосфора показало, что изменение значении ΔН в исходном Si<P>, практически в два раза меньше по сравнению с НЛ образцами и составляет ~8%. Такое повышение микротвёрдости в НЛ образцах может быть связано с трансформацией междоузельных собственных дефектов Si30 при нейтронном облучение по реакцию   приводящий к нормализацию параметров решётки кремния, а также уменьшению концентрации точечных, радиационных дефектных комплексов, после отжига при 800 ℃ нейтронно-трансмутационных образцов. Изменение микротвёрдости НЛ p-Si<B> отличается от p-Si<P>. При контроле микротвёрдости исходного Si<B> с различным содержанием концентрации бора обнаружена слабое уменьшение значений Н. Облучение нейтронами таких образцов приводит к немонотонному изменению микротвёрдости т.е. в p-Si<B> значение Н при НЛ зависит от концентрации бора (NB) в исходном P-Si кремние и определяется соотношением концентраций В(NB) и P31(NP31) образованного при НЛ. Установлено, что при соотношений NP31/ NB ˂1 наблюдается слабое понижении Н с выходом на плато при NB ≂ NP31 а при соотношений NP31/ NB ˃1 в пределах указанной выше исходной концентрации бора значение Н повышается и определяется концентрацией NP31 НЛ кремния.

Обнаружено, что эффективность повышения значении ΔН при идентичных режимах НЛ n-Si<P> выше по сравнению с n-Si<B>.  Предложен механизм, объясняющий изменения микротвёрдости кремния обусловленное уменьшением внутрикристаллических полей упругих напряжения с повышением концентрации P31 в Si<P> и Si<B> при нейтроном легирования и улучшением степени однородности распределения легированной примеси в нейтронно-трансмутационном кристалле.